| 制 订 ： | 制订日期： |
| --- | --- |
| 审 核 ： | 审核日期： |
| 批 准 ： | 批准日期： |

| 会签部门 | 会签人签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 人事行政部 |  |  |
| 生产部 |  |  |
| 品质部 |  |  |
| 研发工艺部 |  |  |
| 仓储部 |  |  |
| 生产计划部 |  |  |
| 设备工程部 |  |  |
| 采购部 |  |  |
| 财务部 |  |  |

修订记录表

| 修订前版本 | 修订后版本 | 修订内容 | 修订日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

产品名称：可冲散无纺布

文件内容：

1．质量标准

2．产品包装及标识

3. COA模板

4．QC测试报告

5. 压花效果图

| （盖章） | 苏州冠洁生活制品有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 技术确认： | 技术确认： |
| 销售确认： | 采购确认： |

质量标准内容

- 范围

此规范系苏州冠洁生活制品有限公司购入可冲散无纺布的质量规定。

- 产品名称：压花可冲散无纺布；

- 材料主要组成：

| 冠洁料号 | 克重 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 920010 | 55gsm | 幅宽200mm,双小卷 | 有压花 |
| 920042 | 55gsm | 单卷，幅宽200mm | 有压花 |
| 920034 | 60gsm | 幅宽200mm,双小卷 | 有压花 |
| 920047 | 60gsm | 单卷，幅宽200mm | 有压花 |
| 920055 | 60gsm | 幅宽180mm，双小卷 | 有压花 |
| 920054 | 60gsm | 单卷，幅宽160mm | 有压花 |
| 920062 | 55gsm | 幅宽180mm，同芯双小卷 | 有压花 |
| 920063 | 55gsm | 幅宽180mm，单卷 | 有压花 |

4.外观和属性（测试方法：目测、直尺）

4.1 白色，组织均匀、质地柔软无杂质、无破洞、无明显污点、昆虫、异味等有碍使用的缺点。污点大小不得超过2mm，1平方米无纺布中不得超过2个污点。

4.2布表面不得有起毛现象、粗糙棉粒，毛羽高度<0.5cm，无明显褶皱。

4.3卷与卷之间易于剥离，切面平整，水平误差＜5mm；纸管芯厚度固定，纸管不得变形、松动、突出＜5mm。另外，双小卷两卷之间米数及卷径需一致，不得有大小卷，影响使用。

4.4每次交货必须80%的卷数不得有内部接头，只允许20%的卷数有不超过两个接头，并且不得出现在最后50m，接头用红色金属胶带。接头卷外需贴好内有接头标识。双小卷的材料接头需要在一条线上，便于剔除。

4.5压花效果图如附件三，压花清晰，均匀，同批材料不得有明显的压花清晰度差异。

5.1 质量标准

| 产品物性规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 标准值 | 允许偏差 | 测试方法 |
| 克重* | gsm | 55 | ±4 | GB24218.1 |
|  |  | 60 |  |  |
| 幅宽* | mm | 标准值 | ±2 | 直尺测量 |
| 厚度* | mm | 55gsm 0.5 | ±0.05 | 厚度仪（单层测试，该项目作为参考值，不作为判定不合格依据 |
|  |  | 60gsm 0.52 |  |  |
| 纵向拉力（干态）* | （N/5cm） | ≥19 | -- | GB24218.3 |
| 横向拉力（干态）* | （N/5cm） | ≥10 | -- | GB24218.3 |
| 纵向拉力（湿态）* | （N/5cm） | ≥5 | -- | GB24218.3 |
| 横向拉力（湿态）* | （N/5cm） | ≥2.5 | -- | GB24218.3 |
| 可冲散性 | % | ≥80 | -- | FG502 26turns/min 20min￠12.5mm sieve |
| 白度 | % | ≥80 | -- | FZ/T50013 |
| 吸水率 | 5 | ≥750 | -- | GB24218.6 |
| 产品卷曲规格 |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准值 | 允许偏差 | 测试方法 |
| 卷径* | mm | 双卷1000， 单卷900 | ±50 | 直尺 |
| 纸管内径 | mm | 77 | -0.5，+1 | 直尺 |

以上表中带有“*”的，供应商提供的COA中含有检测数据。厚度为供应商数据。

6. 产品包装及标识

  - 产品标识

6.1.1 每盘管内贴有唯一的批次编码，可追溯。

6.1.2每卷需要有标签信息。

6.2 包装标识

6.2.1产品每6卷使用缠绕膜包裹完全，产品运送过程中应避免尖锐物刺伤，注意防潮。

6.2.2 每个包装单位需要增加标签，标注：生产日期、批号、基重、规格、重量、冠洁料号等。

7.保质期及储存条件：制造后6个月，保存于标准仓库环境中。

8.微生物标准

8.1 微生物容量要求：

细菌菌落总数<100CFU/g，真菌<50CFU/g，不得检出如下致病菌：大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。

8.2 供应商检测频率：每批均测。

8.3 冠洁微生物检验抽检频率及取样数：每批一次，每次1个样。

9. 特殊要求：

  - 甲醛：不得检出。

  - 荧光物质：不得检出。

10. 接受标准

10.1冠洁进料检验取样计划和测试频率：

10.1.1 项目6中产品包装及标识测试频率：1次/1批，n=3，c=0，取样单位：摞；

10.1.2 项目4外观和属性，测试频率：1次/1批，n=3，c=0，取样单位：摞；

10.1.3 表5中标注“*”的项目每批进料测试频率：1次/1批，n=5，c=0；

10.1.4 项目8微生物检验检验频率：1次/1批，n=1，c=0；

10.1.5每批材料到货，QA需仔细检查COA报告的内容和结果，需要符合本标准要求。

10.2 如果10.1测试和检查结果中有任何不符合本标准要求，冠洁有权拒收部分或者整批材料，并且由供应商提供运输工具运回不合格品。

10.3 任何质量问题由双方协议解决。

10.4任何产品的使用和规格的更改必须由双方讨论并通过。

10.5在规格说明中没有提到的条例，供应商如有任何可能影响产品质量和安全质量的更改，都必须提前向冠洁公司书面通知并得到冠洁公司的书面同意方可。

10.6 每批货物必须附上供应商的COA报告，详见附件

11. 此质量标准即日起生效。出现任何品质问题，

联系人：姜德波                     电话：13898403121

12. 附件

附件一、COA模板；  附件二、原材料进料检验记录表；  附件三、压花效果图

附件一、COA模板

附件二、原材料进料检验记录表

原材料进料检验记录表

材料代码：_________________           供应商：_________________

材料批号：_________________           到货数量：_________________

到货日期：_________________           抽样日期：_________________

| 检测项目 |  | 检验标准 |  | 允收水准 |  | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品包装及标识 |  | 依据本标准7 |  | n=3，c=0 |  |  |  |
| 外观和属性 |  | 依据本标准4.1&4.2&4.3&4.5 |  | n=3，c=0 |  |  |  |
| 基重 |  | 55gsm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 宽度 |  | 200mm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 纵向拉力（干态） |  | ≥19N/5cm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 横向拉力（干态） |  | ≥10N/5cm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| COA内容检查 |  | 依据本标准 |  | n=1，c=0 |  |  |  |
| 微生物检验 |  | 依据本标准8 |  | n=1，c=0 |  |  |  |
| 结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上项目每批均检。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： |  |  | 主管： |  |  |  |  |