| 制 订 ： | 制订日期： |
| --- | --- |
| 审 核 ： | 审核日期： |
| 批 准 ： | 批准日期： |

| 会签部门 | 会签人签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 人事行政部 |  |  |
| 生产部 |  |  |
| 品质部 |  |  |
| 研发工艺部 |  |  |
| 仓储部 |  |  |
| 生产计划部 |  |  |
| 设备工程部 |  |  |
| 采购部 |  |  |
| 财务部 |  |  |

修订记录表

| 修订前版本 | 修订后版本 | 修订内容 | 修订日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

产品名称：水刺无纺布

文件内容：

1．质量标准

2．QC测试报告

3. 原材料进料检验记录表

| （盖章） | 苏州冠洁生活制品有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 技术确认： | 技术确认： |
| 销售确认： | 采购确认： |

质量标准内容

- 范围

此规范系苏州冠洁生活制品有限公司购入水刺无纺布原材料的质量规定。

- 产品名称：水刺无纺布；

- 材料主要组成：

| 克重 | 40gsm（直铺） | 50gsm（交铺） | 50gsm（交铺） | 60gsm（交铺） | 60gsm（交铺） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 幅宽150mm | 幅宽150mm | 幅宽170mm | 幅宽150mm | 幅宽170mm |
| 原料 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 70%粘胶纤维+30%聚酯纤维 | 70%粘胶纤维+30%聚酯纤维 |
| 冠洁料号 | 360002 | 360004 | 360007 | 360006 | 360008 |
| 克重 | 55gsm（交铺） | 50gsm（交铺） | 50gsm（交铺） | 65gsm（交铺） | 65gsm（交铺） |
| 规格 | 幅宽150mm | 幅宽200mm，同芯双小卷 | 幅宽180mm，同芯双小卷 | 幅宽270mm | 幅宽270mm |
| 原料 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 | 50%粘胶纤维+50%聚酯纤维 |
| 冠洁料号 | 920001 | 920009 | 920011 | 920040 | 920041 |

4. 外观和属性（测试方法：目测、直尺）

4.1 白色，组织均匀、质地柔软无杂质、无破洞、无明显污点、昆虫、异味等有碍使用的缺点。污点大小不得超过2mm，1平方米无纺布中不得超过2个污点。

4.2布表面不得有起毛现象、粗糙棉粒，毛羽高度<0.5cm，无明显褶皱。

4.3卷与卷之间易于剥离，切面平整，水平误差＜5mm；纸管不得变形、松动、突出＜5mm。另外，双小卷两卷之间米数及卷径需一致，不得有大小卷，影响使用。

4.4每次交货必须80%的卷数不得有内部接头，只允许20%的卷数有不超过两个接头，并且不得出现在最后50m，接头用普通双面胶粘结，再用红色胶带覆。接头卷外需贴好内有接头标识。双小卷的材料接头需要在一条线上，便于剔除。

5.1 质量标准

| 产品物性规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 |  | 标准值 | 允许偏差 |  | 测试方法 |  |
| 基重* | gsm |  | 40 | 40±2.8g 50±3.5g 55±3.5g 60±4.2g 65±5g |  | FZ/T 60003-1991 |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 宽度* | mm |  | 订购量 | ±3 |  | 直尺 |  |
| 厚度-1ply* | mm |  | 40gsm，0.50 | ±0.05 |  | 厚度仪（可多层测试取平均） |  |
|  |  |  | 50gsm，0.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 55gsm，0.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60gsm，0.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 65gsm，0.81 |  |  |  |  |
| 纵向拉力（干态）* | （N/5cm） |  | -- | 直铺≥45 |  | FZ/T 60005-1991 |  |
|  |  |  |  | 交铺≥60 |  |  |  |
| 横向拉力（干态）* | （N/5cm） |  | -- | 直铺40gsm≥10 |  | FZ/T 60005-1991 |  |
|  |  |  |  | 交铺50gsm≥40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交铺55gsm≥45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交铺60gsm≥50 |  |  |  |
| 纵向断裂伸长率* | ％ |  | -- | 直铺≤45% |  | FZ/T 60005-1991 |  |
|  |  |  |  | 交铺≤60% |  |  |  |
| 横向断裂伸长率* | ％ |  |  | 直铺≤170% |  | FZ/T 60005-1991 |  |
|  |  |  |  | 交铺≤90% |  |  |  |
| 吸水率 | -- |  | -- | ＞700% |  | FZ/T 64012.2-2001 |  |
| 产品卷曲规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 标准值 |  |  | 允许偏差 |  | 测试方法 |
| 卷径 | mm | （单卷）900 |  |  | ±50 |  | 直尺 |
|  |  | （双小卷）1000 |  |  |  |  |  |
| 纸管内径 | mm | 77 |  |  | -0.5，+1 |  | 直尺 |

以上表中带有“*”的，供应商提供的COA中含有检测数据。

6. 产品包装及标识

  - 产品标识

    - 每盘管内贴有唯一的批次编码，可追溯。

6.1.2每卷需要有标签信息。

6.2 包装标识

6.2.1产品每6卷使用缠绕膜包裹完全，产品运送过程中应避免尖锐物刺伤，注意防潮。

6.2.2 每个包装单位需要增加标签，标注：生产日期、批号、基重、规格、重量、冠洁料号等。

- 保质期及储存条件：制造后1年，保存于标准仓库环境中。

- 微生物标准

8.1 微生物容量要求：

细菌菌落总数<50CFU/g，真菌<50CFU/g，不得检出如下致病菌：大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。

8.2 供应商检测频率：每批均测。

8.3 冠洁微生物检验抽检频率及取样数：每批一次，每次1个样。

9 特殊要求：

  - 甲醛：不得检出；

9.2荧光物质：不得检出；

10 接受标准

10.1冠洁进料检验取样计划和测试频率：

10.1.1 项目6中产品包装及标识测试频率：1次/1批，n=3，c=0，取样单位：摞；

10.1.2 项目4.1、4.2、4.3与4.5外观和属性，测试频率：1次/1批，n=3，c=0，取样单位：摞；

10.1.3 表5中标注“*”的项目每批进料测试频率：1次/1批，n=5，c=0。

10.1.4 项目8微生物检验检验频率：1次/1批，n=1，c=0；

10.1.5每批材料到货，QA需仔细检查COA报告的内容和结果，需要符合本标准要求。

10.2 如果10.1测试和检查结果中有任何不符合本标准要求，冠洁有权拒收部分或者整批材料，并且由供应商提供运输工具运回不合格品。

10.3 任何质量问题由双方协议解决。

10.4任何产品的使用和规格的更改必须由双方讨论并通过。

10.5在规格说明中没有提到的条例，供应商如有任何可能影响产品质量和安全质量的更改，都必须提前向冠洁公司书面通知并得到冠洁公司的书面同意方可。

10.6 每批货物必须附上供应商的COA报告，必须包括下列项目及测试结果：产品名称、冠洁原材料料号、批号、生产日期、纤维配比、基重、白度、吸水率、吸水时间、纵向强度、

纵向伸长率、横向强度、横向伸长率、单位面积质量CV值、厚度、幅宽。

11 此质量标准即日起生效。出现任何品质问题，

联系人：                 电话： 12 附件

附件一、原材料进料检验记录表

附件一、原材料进料检验记录表

原材料进料检验记录表

材料代码：_________________           供应商：_________________

材料批号：_________________           到货数量：_________________

到货日期：_________________           抽样日期：_________________

| 检测项目 |  | 检验标准 |  | 允收水准 |  | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品包装及标识 |  | 依据本标准7 |  | n=3，c=0 |  |  |  |
| 外观和属性 |  | 依据本标准4.1&4.2&4.3&4.5 |  | n=3，c=0 |  |  |  |
| 基重 |  | 依据本标准 |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 宽度 |  | 标准值±3mm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 厚度-1ply |  | 依据本标准 |  | n=5，c=0 |  |  |  |
| 纵向拉力（干态） |  | 40gsm直铺≥45N/5cm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
|  |  | 交铺≥60N/5cm |  |  |  |  |  |
| 横向拉力（干态） |  | 直铺40gsm≥10N/5cm |  | n=5，c=0 |  |  |  |
|  |  | 交铺50gsm≥40N/5cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 交铺55gsm≥45N/5cm |  |  |  |  |  |
|  |  | 交铺60gsm≥50N/5cm |  |  |  |  |  |
| 纵向断裂伸长率 |  | 直铺≤45% |  | n=5，c=0 |  |  |  |
|  |  | 交铺≤60% |  |  |  |  |  |
| 横向断裂伸长率 |  | 直铺≤170% |  | n=5，c=0 |  |  |  |
|  |  | 交铺≤90% |  |  |  |  |  |
| COA内容检查 |  | 依据本标准 |  | n=1，c=0 |  |  |  |
| 微生物检验 |  | 依据本标准8 |  | n=1，c=0 |  |  |  |
| 结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上项目每批均检。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： |  |  | 主管： |  |  |  |  |